様式―３

エコスラグ試験成績書

| 様 製造者名 : 溶融施設名: 呼び名 : ロット番号: 検査番号 : 項 目 試験結果 規格値 試験方法 検査 年月日 備考 有害物質の溶出量 カドミウム mg/ℓ 0.01以下 JIS A 5032 6.5 鉛 mg/ℓ 0.01以下 六価クロム mg/ℓ 0.05以下 砒素 mg/ℓ 0.01以下 総水銀 mg/ℓ 0.0005以下 セレン mg/ℓ 0.01以下 ふっ素 mg/ℓ 0.8以下 ほう素 mg/ℓ 1.0以下 有害物質の含有量 カドミウム mg/㎏ 150以下 JIS A 5032 6.5 鉛 mg/㎏ | 150以下 六価クロム mg/㎏ 250以下 砒素 mg/㎏ 150以下 総水銀 mg/㎏ 15以下 セレン mg/㎏ 150以下 ふっ素 mg/㎏ 4000以下 ほう素 mg/㎏ 4000以下 外観 良 粒度分布 呼び名 － FM-2.5 ふるいを通るものの質量百分率(%) 4.75mm 100 JIS A1102 2.36mm 100～85 75μm 0～10 JIS A1103 表乾密度 g/cm3 2.45以上 JIS A1109 吸水率 ％ 3.0以下 試験機関名 有害物質の溶出量試験 : 有害物質の含有量試験 ： |
| --- | --- |

※放射能濃度の直近の試験結果を添付すること。